2026年海安市钢丝绳产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于海安市市场监督管理局组织的钢丝绳产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法

2.1生产企业采样

应采用随机抽样的方法，在企业成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。每家企业抽取1—3个样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽查样品基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1  电梯用钢丝绳产品检验检测项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	钢丝绳破断拉力
	GB 8903—2024
	GB/T 8358—2023

	2
	无载荷时钢丝绳直径偏差
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	3
	5%最小破断拉力时
钢丝绳直径偏差
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	4
	10%最小破断拉力时
钢丝绳直径偏差
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	5
	钢丝绳直径均匀性偏差
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	6
	钢丝绳平均直径偏差
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	7
	捻距
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	8
	钢丝绳伸长率
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	9
	拆股钢丝直径
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	10
	拆股钢丝抗拉强度
	GB 8903—2024
	GB/T 228.1—2021

	11
	拆股钢丝反复弯曲
	GB 8903—2024
	GB/T 238—2013

	12
	拆股钢丝镀层重量
	GB 8903—2024
	GB/T 1839—2025

	13
	纤维绳芯、股绳含油率
	GB 8903—2024
	YB/T 4182—2008

	14
	钢丝绳捻制质量
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024

	15
	不松散检查
	GB 8903—2024
	GB 8903—2024


表2  重要用途钢丝绳产品检验检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 8918—2006
	GB/T 8358—2023

	2
	钢丝绳直径
	GB/T 8918—2006
	GB/T 8918—2006

	3
	钢丝直径
	GB/T 8918—2006
	GB/T 8918—2006

	4
	中心钢丝直径
	GB/T 8918—2006
	GB/T 8918—2006

	5
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 8918—2006
	GB/T 228.1—2021

	6
	拆股钢丝反复弯曲
	GB/T 8918—2006
	GB/T 238—2013

	7
	拆股钢丝扭转
	GB/T 8918—2006
	GB/T 239.1—2023

	8
	拆股钢丝锌层重量
	GB/T 8918—2006
	GB/T 1839—2025

	9
	钢丝绳外观检查
	GB/T 8918—2006
	GB/T 8918—2006


表3  钢丝绳（通用）产品检验检测项目
	序号
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 20118-2025
	GB/T 8358-2023

	2
	钢丝绳直径
	GB/T 20118-2025
	GB/T 20118-2025

	3
	捻距
	GB/T 20118-2025
	GB/T 20118-2025

	4
	钢丝直径
	GB/T 20118-2025
	GB/T 20118-2025

	5
	中心钢丝直径
	GB/T 20118-2025
	GB/T 20118-2025

	6
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 20118-2025
	GB/T 228.1-2021

	7
	拆股钢丝扭转
	GB/T 20118-2025
	GB/T 239.1-2023

	8
	拆股钢丝反复弯曲
	GB/T 20118-2025
	GB/T 238-2013

	9
	拆股钢丝镀层重量
	GB/T 20118-2025
	GB/T 1839-2025

	10
	钢丝绳表面质量的检查
	GB/T 20118-2025
	GB/T 20118-2025


表4 不锈钢丝绳产品检验检测项目

	序号
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	钢丝绳化学成分
（Cr、Ni、Mo、C、Si、Mn、P、S）
	GB/T 9944-2025
	GB/T 20878-2024

GB/T 223所有部分

YB/T 4395-2014

YB/T 4396-2014

	2
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 9944-2025
	GB/T 8358-2023

	3
	钢丝绳直径
	GB/T 9944-2025
	GB/T 9944-2025

	4
	钢丝绳不圆度
	GB/T 9944-2025
	GB/T 9944-2025

	5
	钢丝绳伸长率
	GB/T 9944-2025
	GB/T 9944-2025

	6
	钢丝直径
	GB/T 9944-2025
	GB/T 9944-2025

	7
	拆股钢丝缠绕/打结拉伸
	GB/T 9944-2025
	GB/T 9944-2025

	6
	钢丝绳表面质量
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015


表5操纵用钢丝绳产品检验检测项目
	序号
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	拆股钢丝直径最大值与最小值之差
	GB/T 14451-2025
	GB/T 14451-2025

	2
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 14451-2025
	GB/T 228.1-2021

	3
	拆股钢丝反复弯曲
	GB/T 14451-2025
	GB/T 238-2013

	4
	拆股钢丝扭转
	GB/T 14451-2025
	GB/T 239.1-2023

	5
	拆股钢丝锌层重量
	GB/T 14451-2025
	GB/T 1839-2025

	6
	钢丝绳直径
	GB/T 14451-2025
	GB/T 14451-2025

	7
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 14451-2025
	GB/T 8358-2023

	8
	钢丝绳弹性伸长率
	GB/T 14451-2025
	GB/T 14451-2025

	9
	钢丝绳结构伸长率
	GB/T 14451-2025
	GB/T 14451-2025

	10
	钢丝绳中性盐雾试验
	GB/T 14451-2025
	GB/T 10125-2021

	11
	钢丝绳外观质量
	GB/T 14451-2025
	GB/T 14451-2025


表6  压实股钢丝绳产品检验检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	钢丝绳直径
	YB/T 5359—2020
	YB/T 5359—2020

	2
	钢丝绳破断拉力
	YB/T 5359—2020
	GB/T 8358—2023

	3
	拆股钢丝破断拉力
	YB/T 5359—2020
	GB/T 228.1—2021

	4
	拆股钢丝反复弯曲
	YB/T 5359—2020
	GB/T 238—2013

	5
	拆股钢丝扭转试验
	YB/T 5359—2020
	GB/T 239.1—2023

	6
	拆股钢丝镀锌层重量
	YB/T 5359—2020
	GB/T 1839—2025

	7
	钢丝绳表面质量
	YB/T 5359—2020
	YB/T 5359—2020


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准

GB 8903—2024 电梯用钢丝绳
GB/T 8918—2006 重要用途钢丝绳
GB/T 20118—2025钢丝绳通用技术条件

GB/T 9944—2025不锈钢丝绳
GB/T 14451—2025操纵用钢丝绳
YB/T 5359—2020 压实股钢丝绳
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。
5

